DDH; From (m); To (m); Width (m); Zn %; Pb %; Ag g/t; ELN-06-097; 306.85; 309.85; 3.0; 5.68; 1.93; 39.0; ELN-06-101; 269.90; 272.90; 3.0; 5.04; 0.28; 11.4; ELN-06-100; 322.10; 327.00; 4.9; 1.15; 0.22; 5.4;

Mount Fronsac North Infill Drilling Results